PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym dz. nr ew. 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4 obręb 0001 Gostynin

Inwestor:                Powiat Gostyniński

ul. Dmowskiego 13

09-500 Gostynin

Kod CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Gostynin, wrzesień 2020 r.

Zawartość opracowania:

1. Część opisowa

2. Kopia mapy zasadniczej

Część opisowa

1. Podstawa opracowania

1.1 Wytyczne projektowe Inwestora.

1.2 Kopia mapy zasadniczej.

1.3 Uwarunkowania przestrzeni istniejącej wraz z infrastrukturą.

1.4 Oględziny i pomiary stanu istniejącego.

1.5 Obowiązujące normy i przepisy.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie realizowane jest przez Powiat Gostyniński w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”. Użytkownikiem, odbiorcą zrealizowanych robót będzie Gostynińskie Centrum Edukacyjne zlokalizowane przy ul. Polnej 39 w Gostyninie.

3. Przedmiot prac

W skład robót budowlanych wchodzi:

- oczyszczenie istniejącego podłoża asfaltowego wraz z wycięciem i uzupełnieniem pęknięć poprzecznych i podłużnych płyty asfaltowej podbudową elastyczną typu ET,

- punktowe frezowanie asfaltu w miejscach gdzie asfalt się podniósł,

- roboty ziemne pod obrzeża betonowe, które będą kształtować pobocze boiska,

- zainstalowanie obrzeży betonowych 6x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości ok. 180 mb,

- nawiercenie płyty boiska celem lepszego odprowadzenia wody w miejscu zastoin,

- zabetonowanie tulei pod osprzęt sportowy do 3 dyscyplin sportowych w ilości 14 szt.

- na przygotowaną nawierzchnię asfaltową nałożenie nawierzchni poliuretanowej w ilości 1755 m2,

- montaż siatki polipropylenowej (wraz z naciągami) w ilości ok. 240 m2  na istniejących słupkach od piłokochwytów,

- oczyszczenie i malowanie istniejących słupków piłkochwytów na kolor zielony,

- tarasowanie i malowanie linii boisk: do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki i dwóch boisk do siatkówki,

- zakup i dostawa osprzętu sportowego wraz z montażem: bramki do piłki ręcznej – 1 kpl.(2szt.), słupki do siatkówki – 2 kpl.(4szt.), kosze do koszykówki – 2 kpl.(4szt.),

- uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na nieruchomości zlokalizowanej na działkach o nr ew. 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4 obręb 0001 Gostynin. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy, opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń, pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywanych robót, realizację robót budowlanych, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

4. Istniejący stan zagospodarowania działki

Na przedmiotowej działce znajduje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x12m o nawierzchni asfaltowej. Stan nawierzchni uznaje się za zły i nie nadający się do użycia.

Po stronie północno-zachodniej boiska znajduje się budynek szkoły, po stronie zachodniej sala gimnastyczna. Teren szkoły jest ogrodzony oraz posiada oświetlenie.

5. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie nie zlokalizowano istniejących drzew kolidujących z inwestycją. Pozostałe drzewa znajdują się poza bezpośrednim oddziaływaniem budowy. Nie wskazano ich do wycięcia. Należy przestrzegać jednak następujących zasad:

-nie składować materiałów budowlanych i urobku oraz unikać przejazdów ciężkiego transportu i maszyn budowlanych w obrębie koron i drzew,

-pracę wykonywać z należytą ostrożnością i starannością tak aby nie uszkodzić drzew i krzewów.

6.  Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu

| Tabela 1 Zestawienie poszczególnych powierzchni |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego | 288 m2 |  |

7. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

7.1 Rozbiórki

Rozbiórka siatek stalowych z istniejących piłkochwytów,

  - Podbudowa boiska

Płytę boiska należy wykonać na istniejącej podbudowie asfaltowej z frezowanej i nawierconej w celu lepszego odprowadzenia wody, oczyścić, wyciąć i uzupełnić pęknięcia poprzeczne i podłużne płyty asfaltowej podbudową elastyczną typu ET.

Projektowane warstwy podbudowy:

Nawierzchnia poliuretanowa, która zostanie zainstalowana musi składać się z następujących warstw: podbudowa elastyczna typu ET (mieszanina granulatu SBR z kruszywem mineralnym oraz lepiszczem poliuretanowym, która ma na celu wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz zapewnienie stabilizacji pod górną warstwę użytkową), grubość 35 mm, warstwa pośrednia, elastyczna z granulatu SBR wymieszanego wraz lepiszczem poliuretanowym, grubość 8 mm, warstwa użytkowa w kolorze ceglastym, jest mieszaniną granulatu EPDM z pierwotnej produkcji połączonej z lepiszczem poliuretanowym, grubość 8 mm.

7.3 Obrzeża

Przewiduje się zastosowanie obrzeży betonowych na ławach betonowych wokół boiska wielofunkcyjnego. Wymiary obrzeży: 6x30x100cm. Obrzeża posadowione na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 10cm + opory min. 4cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Opory ze spadkiem w kierunku zewnętrznym.

7.4 Boisko wielofunkcyjne

Wymiary boiska należy 12 x 24m. Wewnątrz planuje się wykonanie dwóch pół do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Boisko posiadać będzie wodoprzepuszczalną nawierzchnię poliuretanową. Planuje się wymianę istniejących siatek stalowych na poliuretanowe z malowaniem istniejących słupków . Boisko powinno posiadać spadek poprzeczny i podłużny. Kolor nawierzchni boiska: ceglasty. Odprowadzenie wód z powierzchni boiska na tereny zielone. Rzędne wysokościowe boiska powinny być dopasowane do istniejącego terenu.

Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż określone w tabeli.

Minimalne parametry jakie powinna spełniać nawierzchnia sportowa

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nawierzchni, (mm) | 16 |
| 2 | Tarcie (opór poślizgu) nawierzchnia sucha nawierzchnia mokra | Wartość średnia 60±4 67±42 |
| 3 | Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C | 1,6-1,8 |
| 4 | Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) stan powierzchni po badaniu | 730±10% Bez zniszczeń |
| 5 | Zachowanie się piłki odbitej pionowo – wysokość odbicia względnego, (%) | 78-82 |
| 6 | Przepuszczalność wody (mm/h) | 185-195 |
| 7 | Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2) C | 41÷43 |
| 8 | Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach badawczych (g) | ≤ 2,20 |
| 9 | Wytrzymałość na rozdzieranie (N) | 130-135 |
| 10 | Odporność na działanie temperatury 60 C, oceniona zmianą wymiarów po badaniu (%) | ≤ 0,02 |
| 11 | wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%) | 0,55-0,60 66-70 |
| 12 | Przyczepność do podkładu, MPa: - betonowego | ≥ 0,58 |
| 13 | Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie: suchym zawilgoconym | ≥ 0,50 ≥ 0,30 |
| 14 | Ścieralność w aparacie Stuttgart, ubytek grubości (mm) | ≤ 0,09 |
| 15 | Twardość, Shore’a, A | 55±10 |
| 16 | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych zmniejszenie masy (%) zmiana wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,4 bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego |
| 17 | Odporność nawierzchni na zamrażanie – oceniona zmianą właściwości technicznych nawierzchni po cyklach badawczych: zmiana masy (%) zmiana wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,3 bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego |
| 18 | Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej | 5 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego, Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877-2014-02, Atest Higieniczny PZH

Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003, wydane przez akredytowane laboratorium,

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta,

Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu,

7.5 Osprzęt sportowy

7.5.1 Kosze do koszykówki (2 kpl. – 4 szt.)

Zastosować kosze jednosłupowe o profilu stalowym 100x100x3mm cynkowane ogniowo o wysięgu 160cm. Słup montowany za pomocą tulei. W skład kompletu dodatkowo wchodzi tablica epoksydowa, obręcz do koszykówki z siatką do obręczy. Sprzęt sportowy zgodny z normą PN-EN 1270:2006. Fundament słupów należy wykonać z betonu klasy C16/20. Każdy słup należy zabezpieczyć za pomocą materaca chroniącego przed uderzeniami.

7.5.2.  Komplet słupków do siatkówki ( 2 kpl. – 4 szt.)

Słupki o wysokości 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100. Montowane za pomocą tulei. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Siatka wykonana z polipropylenu. Oczko 10x10, grubość splotu 3mm z antenkami. Sprzęt zgodny z normą PN-EN 1271:2006. Fundament z betonu klasy C16/20. Komplet należy wyposażyć w dekle pokryte nawierzchnią, tak aby można było dowolnie zmieniać, dostępne pola gry.

7.5.3. Komplet bramek do piłki ręcznej (1 kpl. – 2 szt.)

Wymiary bramki 3x2 m, wykonane z profili aluminiowych, kolor biało-czerwony, zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006.

Kopia mapy zasadniczej – rysunek poglądwoy